| 序号 | 名称 | 材质和技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医生服长袖 | 布料质地：1.白色半线卡，纤维含量：65%聚酯纤维，35%棉，偏差±5%。 2.纱支：42/2×21支，偏差10%。 3.密度：124×69，偏差±10% 。 4.甲醛含量≤75mg/kg。PH值4.0-8.5。 5.耐氯漂色牢度≥4级。 |
| 2 | 医生服短袖 | 布料质地：1.白色半线府，纤维含量：65%聚酯纤维，35%棉，偏差±5%。 2.纱支：42/2×21支，偏差10%。 3.密度：86×64，偏差±10% 。 4.甲醛含量≤75mg/kg。PH值4.0-8.5。 5.耐氯漂色牢度≥4级。 |
| 3 | 护士服长袖 | 布料质地：1.白色半线卡，纤维含量：65%聚酯纤维，35%棉，偏差±5%。 2.纱支：42/2×21支，偏差10%。 3.密度：124×69，偏差±10% 。 - 甲醛含量≤75mg/kg。PH值4.0-8.5。 - 5.耐氯漂色牢度≥4级。 |
| 4 | 护士服短袖 | 布料质地：1.白色半线府，纤维含量：65%聚酯纤维，35%棉，偏差±5%。 2.纱支：42/2×21支，偏差10%。 3.密度：86×64，偏差±10% 。 4.甲醛含量≤75mg/kg。PH值4.0-8.5。 - 5.耐氯漂色牢度≥4级。 |

图案、花样系机器绣制。