四川省监狱管理局中心医院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 技术参数 | 要求 |
| 被套 | 2.1\*1.6m | 1. 面料成分：100%棉湖蓝平纹印花面料；
2. 纱支20s 72\*60；
3. 无异味；
4. 甲醛≤75mg/kg；
5. PH值4.0-8.5；
6. 禁用标准规定的可分解芳香胺染料；
7. 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；耐酸汗渍色牢度≥3级、耐碱汗渍色牢度≥3级、耐皂洗色牢度≥3级；
8. 水洗尺寸变化率±5.0%；

质量要求：按GB18401-2010 标准执行 | 印弧形“四川省监狱管理局中心医院”下方横起印“科室名称”用红色字体，字印在左下角15公分处。 |
| 床单 | 2.5\*1.7m |
| 枕套 | 0.75\*0.48m | 1. 面料成分：100%棉湖蓝平纹印花面料；
2. 纱支20s 72\*60；
3. 无异味；
4. 甲醛≤75mg/kg；
5. PH值4.0-8.5；
6. 禁用标准规定的可分解芳香胺染料；
7. 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；耐酸汗渍色牢度≥3级、耐碱汗渍色牢度≥3级、耐皂洗色牢度≥3级；
8. 水洗尺寸变化率±5.0%；

质量要求：按GB18401-2010 标准执行 | 印弧形“四川省监狱管理局中心医院”下方横起印“科室名称”用红色字体，字印在中间。 |
| 病犯服 | 短袖短装/长裤 | 1. 面料成分：100%棉蓝白条平布；
2. 纱支21s 72\*60；
3. 无异味；
4. 甲醛≤75mg/kg；
5. PH值4.0-8.5；
6. 禁用标准规定的可分解芳香胺染料；
7. 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；耐酸汗渍色牢度≥3级、耐碱汗渍色牢度≥3级、耐皂洗色牢度≥3级；
8. 水洗尺寸变化率±5.0%；

质量要求：按GB18401-2010 标准执行 | 左胸前印徽记，后背上印弧形“四川省监狱管理局中心医院”下边横起印“科室名称”用红色字体。 |
| 病犯服 | 长袖短装/长裤 |